## Slide 1: Permanentmagnete in SLS2.0
S. Sanfilippo, C. Calzolaio, R. Deckardt, M. Duda R. Felder, A. Gabard, B. Peter, S. Hellmann, R. Hübscher, G. Montenero, M. Negrazus, S. Sidorov, V. Vrankovic, C. Zoller :: Paul Scherrer Institut
Leitender Ausschuss Beschleunigeranlagen, 06.25.2021

## Slide 2: Inhalt
SLS 2.0 Magnete:
Herausforderungen
Fertigungsstrategie (Zusammenbau, Messung) und ihre Folgen
Permanent Magnete
Zustand und Zukunft
Vorteile & Nachteile mit Beispielen

## Slide 3: Magnete für SLS2.0 – Aufgabenstellung
Magnete in einem Segment von SLS 2.0
Große Anzahl an Magneten (1154 Magnete),16 verschiedene Typen
Sehr begrenzter Platzverhältnisse
Kompakte Magnete mit kombinierten Funktionen, kleine Apertur (22 mm)
Hoch Feld supraleitende Magnete (bis 5T)
Straffer Zeitplan für die Bereitstellung (Ende 2023)
Innovative Lösungen sind erforderlich

## Slide 4: (SLS2.0) Magneten: drei Typen
Typ | Vorteile | Nachteile
Permanentmagnete | Kompakt (keine Spulen, Blöcke) Keine Stromversorgung Geringe Betriebskosten Keine Instandhaltung (Kühlung) Weniger Kontrollsysteme, Steuerleitungen, elektrisches Rauschen | Fixes Feld (Einstellbereich; 1-2 %) Begrenzte max. Flussdichte (bis 2 T) Temperaturabhängigkeit (Leistung) Empfindlich für Strahlung Feld kann nicht abgeschaltet werden Kein Hersteller mit grosser Erfahrung (für PM Beschleunigermagnete)
Elektromagnete, normalleitend | Flexibilität – Beliebig einstellbar Keine komplizierten Kryo-systeme notwendig Etablierte Technologie | Grösserer Platzbedarf Begrenzte max. Flussdichte (bis ~3 T) Hohe Betriebskosten für Strom und Kühlwasser Erfordert Instandhaltung
Elektromagnete, supraleitend | Sehr hohe und einstellbare Felder möglich (Stromtransport Verlustfrei) Kann kompakt designt werden (Kryokühler) Sinnvoller für hohe Flussdichten (>>3T) | Komplexes Design Höhere Kosten Komplexe Zusatzsysteme nötig (Kühlung, Vakuum, Quench-schutz)

## Slide 5: Magnets for SLS 2.0 – Strategie
Magnetisches und CAD Design → Magnetsektion
Spezifikation und Ausschreibung → Magnetsektion
Zusammenbau der Magnete
  Elektromagnete (~780 Magnete) & SC Magnete (2) → Industriepartner
  Permanentmagnetbasierte Magnete (~372 Magnete)
NdFeB Blöcke → Industrielieferant
Magnetmontage → Magnetsektion (WLHA)
Vermessung der Magnete (100 % - 883 Magnete) → Magnetsektion (WLHA)
Sextupol-Oktupol
Dipol
Bereitstellung der Magnete: 2022-2023

## Slide 6: Auflistung und Typzuordnung der Magnete
Permanentmagnete
BN 56 Dipol
VB 96 Quad.
VBX 24 Quad.
AN 120 Quad.
ANM 24 Quad.
BE 24 Dipol
VE 24 Quad.
2T BS 4 Dipol
Gesamt : 372
Elektromagnete
QP 55 Quad.
QPH 53 Quad.
SXQ 24 6-Pol
SX 264 6-Pol
OC 264 8-pol
CHV 120 Steuer.
Gesamt : 780
Supraleitende Magnete
5T BS 2 Dipol
BS = Superbend
Gesamt : 2
84 Dipole und 228 Quadrupole basierend auf PM Technologie
Eingesetzt wenn keine hohe Feldstärke oder Feldänderung erforderlich ist

## Slide 7: Konsequenzen dieser Auswahl
Machbarkeitsstudie und Prototypen Phase benötigt (2020-2021)
Ziele : Qualitätskontrolle an PM Blöcken, Montageprozess, Bestätigung der Designs
Zwei Montageplätze für PM Magnete + Werkzeuge für PM Montage
Spezielles magnetische Messsystem (0.1 % relative Genauigkeit)
Risiken & Gefahren im Zusammenhang mit Permanentmagneten klären
Zwölfköpfiges Team für die Montage, Messungen und Auswertung (2022-2023)
WLHA Magnetlabor

## Slide 8: Permanentmagnetmaterial-Eigenschaften (1)
Abmessungen für alle Quadermagnete identisch: 30 mm x 47 mm x 54 mm (30 mm : Magnetisierungsrichtung)
Seltene-Erden Verbindung: Nd2Fe14B (Remanente Flussdichte: ~1.3 T)
Gewicht: 0.57 kg
Koerzitivfeldstärke : 1015 kA/m
Temperaturabhängigkeit des Materials: -0.12 %/°C
(thermische Stabilisierung notwendig)
Es werden ca. 30 000 PM Blöcke benötigt. Im Schnitt: 75 Blöcke/Magnet
Nd2Fe14B Höchste “Energiedichte” unter den verfügbaren Magnetmaterialien – beschrieben durch (BH)max
Widerstand gegen Entmagnetisierung
Remanenz

## Slide 9
Veränderung der Magnetisierung vs. Temperatur:
Dominiert von PM Temperaturkoeffizient (dB/B)/dT
Degradation durch Strahlung vs. Zeit:
(Literatur: A. Temnykh, et.al.)
Korrektur notwendig nach einer kumulativen Strahlendosis grösser 0.15 MGy?
Aber: PM Blöcke sind nicht zu nah am Strahlrohr und hohe Dosisleistung tritt eher am Eisen Pol auf
(lineare) Magnetisierungsänderung um -0.12 %/°C
Stabilisierung mit passiven NiFe Shunts für eine relative Änderung des Feldintegrals um - 0.015%/°C
Korrektur
möglich
1 %
Permanentmagnetmaterial – Eigenschaften(2)

## Slide 10: Montagewerkzeuge für Permanentmagnete
Hebetisch
Montagetische links und rechts eines Magneten
Details der Einschubschrauben
Schrauben zur Bestückung mit PM Blöcken
Kompensationsschrauben
PM-block sizes:
30 mm x 47 mm x 54 mm
block to block
magnetic pull ≈ 180 kg
feeding
force
PM-block
to be inserted
counter force
variable forces
between
iron and PM blocks
Extreme Kräfte zwischen den PM Blöcken erfordern spezielle Werkzeuge und Vorgehensweisen für Montage und Handling

## Slide 11: Permanentmagnete Prototypen
Dipol BN (600 kg)
1.35 T
VB (300 kg)
0.92 T max. Flussdichte
Quadrupol AN
1 T max. Flussdichte
NdFBr
Blöcke
Kohlenstoffarme
Stahl
NiFe Shunts zur T Ausgleichung)
ARMCO Pol
Aluminium Block

## Slide 12
SLS BX Dipole
Gesamtzahl an BXs:12
By=1.39 T ; I=407 A; R= 58 mOhm;
Gewicht = 2950 kg
Wasserkühlung = 16 l/min
BX: P=407 A * 58 mOhm = ca. 24 kW
12 BX ~ Gesamtleistung =288 kW
SLS2.0 Triplet = VB-BN-VB
Gesamtzahl an Triplets: 60
BN: By = 1.35 T; VB: GdL = -40.64 T/m
Gesamtgewicht = 1200 kg
60 Triplets ~ Gesamtleistung = 0 W
SLS 2.0 vs. SLS: Energieeinsparpotential
Energieeinsparung SLS Dipole - Jahresenergiebedarf: 425 kW x 6800 Betriebsstunden: 2.89 GWh
Einsparung über Laufzeit von 15 Jahren : 43'350 GWh

## Slide 13
Compact Field Mapper (Hallsensor)
(dreidimensionale magnetische Feldkarten)
Messsysteme für SLS 2.0 Magnete
Bewegter Draht (Feldintegral)
Rotierende Spule (Feldqualität)
Vibrierender Draht (Vermessung der magnetischen Achse)
3D Helmholtzspule
(PM Blöcke)

## Slide 14: Lebenszyklus der Permamentmagnete im WLHA Magnetlabor
Zusammenbau (4 Stunden)
PM Blöcke messen (0.5-1%)
mit Helmholtzspulen (5 min)
Montage auf dem Messplatz
Magnetische Messung (4 Stunden)
Entfernung von der Messbank
Einbau

## Slide 15: Risiken & Gefahren mit Permanentmagneten Ausgangssituation und Einbau
Umgang mit Permanentmagneten klären:
Anlieferung / Kontrolle
Testaufbau
Intern & Extern Transport
Zusammenbau Extern & Intern
Austausch
Lagerung vor Ort mit geöffneten u. geschlossenem Joch
Lagerung des Reservematerials
Feldstärken für PSI Personal/ Externes Personal / Besucher definieren
Transportwege (Intern / Extern)
Besucher
PSI Personal / Servicearbeiten
Zusammenarbeit PSI - Firma ALTEN

## Slide 16: Zusammenfassung
Drei Magnettechnologien kommen für SLS 2.0 zum Einsatz
Die PM basierten Magnete erlauben platzsparenden Einsatz bei verringerten Betriebskosten
Die PM-basierten Magnete werden komplett am PSI montiert und vermessen→ risieger Aufwand
Die Infrastruktur für die Magnetmontage und –Vermessung steht ab Beginn 2022 am PSI zur Verfügung

## Slide 17: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Vielen Dank an:
C. Calzolaio
R. Deckardt
R. Felder
A. Gabard
S. Hellmann
R. Hübscher
G. Montenero
M. Negrazus
B. Peter
S. Sidorov
V. Vrankovic
C. Zoller

## Slide 18: ANHANG

## Slide 19: Permanentmagnetblöcke: Drei Hersteller für die Prototypen
Hersteller 1
Hersteller 2
Hersteller 3
T=24°C
Gemessene remanete magnetisierung bei 24 °C

## Slide 20: Thermische Stabilität
Dominiert von der Veränderung der remanenten Flussdichte Br in NdFeB versus der Temperatur (-0.12 %/°C)
Kompensation mit Hilfe von passive FeNi-Shunts
Die Dicke der FeNi-Shunts ist optimiert für eine Variation des Flussdichteintegrals < 1.5x10-4 T/°C
NdFeB
Pole
Yoke

## Slide 21: Risiken & Gefahren mit Permanentmagneten-2 Einbau & Wartung der Magnete
Einbau vor Ort:
Geöffnete Jochmagneten (AN / VE) für Vakuumkammereinbau sind zu klären! (Handling / Feld)
Zwischenlagerung der geöffneten Magnete vor Ort sind zu klären (Lagerort & Feld)
AN/VE Magnet wird Joch geöffnet
Zusammenarbeit PSI - Firma ALTEN